**Membran-Injektionssystem**

für Gebäude ohne Keller

Zur Schrägeinführung durch die Wand oder Bodenplatte in alle gängigen Wandarten im Lastfall DIN 18533 W1.1-E / W1.2-E und WU-Beton nach DIN 1045. Inklusive Wandabschlussrosette und Wandabschlusselement, 2-Komponentenharz Resinator (150 ml).

**Lieferumfang**

* 1 Stück MIS60S
* 1 Stück Wandabschlusselement
* 1 Stück Wandabschlussrosette
* 1 Stück 2-Komponentenharz Resinator, 150 ml

**Werkstoff**

Flansch, Dichteinsatz, Gegenlager und Adapter: EPDM

Harzeinfüllschlauch: PE

Wandabschlussrosette: PE

Rohr: PVC-U

Wandabschlusselement: Polycarbonat &quot;flame resistant&quot;

**Maße**

für Kernbohrungen Øi: 62 - 65 mm

Baulänge: 1.300 mm

**Bestellbezeichnung**

MIS60S E SET

Fabrikat: Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

**Hauff-Technik GRIDCOM GmbH**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Geiselroter Heidle 1

73494 Rosenberg, GERMANY

Telefon +49 79 67 90 08 - 30

Fax +49 79 67 90 08 - 99